الفصل الخامس

أعمال الباطون

بند 5-1 مواصفات أشغال الباطون

مادة 5-1-1- وصف الأشغال

تتكون هذه الأشغال من مخلوط من الاسمنت والحجارة المكسرة الغليظة والناعمة أو الرمل والماء بالنسب المحددة  لكل منها فيما يعود لكل نوع من الباطون وفقاً للمواصفات التالية:

مادة 5-1-2- مواصفات المواد

أ- الحجارة المكسرة الغليظة، البحص والسرك:

- تتكون هذه المواد من الحجارة المكسرة بواسطة كسارات ميكانيكية مستثمرة بموجب تراخيص قانونية.

- يجب أن تكون صلبة ومتينة وخالية من المواد المتحللة أو الطينية أو التراب.

- أن لا تزيد نسبة التآكل فيها عن 30% بطريقة اختبار (لوس أنجلوس).

- أن يكون تدرجها العام واقعاً ضمن الحدود المعمول بها في الجدول المرفق رقم 2-9-1 ووفقاً لنوع الخلطة الخرسانية المنوي تصميمها.

- نسبة التفتت بملح الصوديوم أو الماغنيزيوم دون 12% و18% تباعاً بعد 8 دورات، وذلك وفق اختبارات "أشتو-ت 104" (AASHTOT 104)

- التدرج العام: أخذ التدرجات في الجدول المرفق باللغة الإنكليزية رقم مع هذه المواصفات بعد مراعاة شرط القياس الأقصى نسبة إلى مقاسات الأشغال والتسليح.

ب- الرمل:

يجب أن يكون الرمل طبيعياً من المقالع المستثمرة بموجب تراخيص قانونية أو ناتج تكسير الحجارة بالكسارات الميكانيكية المستثمرة أيضاً أو خليط منهما وخالياً من الأتربة والمواد العضوية والشوائب على اختلاف أنواعها.

- ترفض الرمال ذات المقاس الواحد رفضاً باتاً.

- المعادل الرملي يفوق 75 مع نسبة التفتت بملح الصوديوم أو الماغنيزيوم 6% و9% تباعاً.

-	التدرج العام: الجدول المرفق رقم 1-3-1 (باللغة الإنكليزية مع هذه المواصفات) مع إمكانية مزج رمل مع بودرة كسارة.        3,2   )  Finess Modulus  - (   2,3

ج- الاسمنت

يكون الاسمنت من النوع (البورتلاندي) العادي المصنوع محلياً ومطابقاً للمواصفات الموضوعة له.

- يورد الملتزم مادة الاسمنت بأكياس زنة خمسين (50) كيلوغراماً، وتخزن في مخازن خاصة تحميها من الرطوبة ومياه الشتاء، وعلى أن لا تتعدى مدة تخزينها في موقع العمل عن ستة أشهر قبل استعمالها.

يجب على الملتزم الحصول مع كل شحنة من الاسمنت على شهادة من مصدره تثبت أنه لم يمر على إنتاجه أكثر من ثلاثة أشهر.

- إذا أصاب بعض أكياس الاسمنت تلف بسبب وصول رطوبة أو مياه إليه فعلى الملتزم استبداله باسمنت جديد مطابق للمواصفات المطلوبة على نفقته.

د- الماء:

يجب أن يكون الماء نظيفاً خالياً من الحشائش والأوحال والتراب والمواد الضارة ومن الشوائب كالزيوت والحوامض والمواد العضوية وسوى ذلك من المواد التي تضر بالباطون.

هـ- حديد التسليح:

يكون حديد التسليح من الفولاذ المتعرج السطح (GRADE 60) أو مجدول بارد على أن لا تقل مقاومته للقطع عند الشد عن 4850 كلغ في السنتمتر المربع وأن لا يقل حد المرونة فيه عن 4200 كلغ في السنتيمتر المربع ويمكن استعمال حديد التسليح من الفولاذ نصف المرن Acier Doux Thomas للتربيط أو للأتاري في الأماكن الملحوظة على المصورات.

يجب أن يكون الحديد نظيفاً من الصدأ والقشور والزيوت أو أية مادة ضارة أخرى تؤثر على قوة تماسكه بالباطون.

بند 5-2- أنواع الباطون

1- حدد أنواع الباطون وفقاً لما هو ملحوظ في الخرائط، ويتألف كل نوع منها من النسب التالية القريبية لكل متر مكعب من الباطون:

2-

| كمية الاسمنت | كمية الرمل | كمية الحجارة المكسرة | النـوع |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 كلغ | 400 ليتر | 800 ليتر | عادي عيار 200 كلغ |
| 250 كلغ | 400 ليتر | 800 ليتر | عادي عيار 250 كلغ |
| 300 كلغ | 400 ليتر | 800 ليتر | عادي عيار 300 كلغ |
| 350 كلغ | 400 ليتر | 800 ليتر | مسلح عيار 350 كلغ |

ب- يتألف الباطون بالدبش من 40% على الأكثر حجارة مقاس 12-20 سنتم والباقي 60% باطون عادي وفقاً للنوع المحدد من الخرائط (250 كلغ و300 كلغ اسمنت /م3).

مادة 5-2-1- تصميم المزيج الاسمنتي ومراقبته

قبل البدء بالعمل بمدة كافية (على الأقل 6 أسابيع) تؤخذ عينات من المواد المجهزة في موقع العمل أو الجبالة من الاسمنت والحجارة المكسرة والرمل إلى مختبر المواد ويقدم المتعهد دراسة مزيج فعلية عائدة للمواد المجهزة مع تحديد نسبة كل منها من المخلوط لتعطي المتانة والخصائص الأخرى المطلوبة وذلك وفق الجدول المرفق حسب أنواع الباطون. وعلى الملتزم التقيد بالنسب التي يحددها المختبر طيلة أيام العمل.

بغية مراقبة أعمال الباطون أثناء تقدم العمل يحق للمهندس أن يأخذ عينات مخلوطة منه في الورشة لإجراء الاختبارات عليها بمعدل ستة عينات لكل مائة (100) متر مكعب.

مادة 5-2-2- عملية المزج

تجري عملية مزج الباطون بواسطة خلاطات ميكانيكية، ويجب التقيد بنسب المواد (الاسمنت، الماء، الحجارة المكسرة، والرمل) التي يحددها المختبر مسبقاً عند وضع تصميم المزيج.

يراعى عند إجراء عملية المزج بخلاطة ميكانيكية ما يلي:

- تكون الخلاطة مجهزة بجهاز لقياس كمية الماء،ـ وأن يكون خروج الماء منها آلياً.

- أن لا تقل مدة المزج عن دقيقة ونصف بحيث يأتي المزيج متناسباً ومتجانساً.

- أن يجري صب الباطون في موقعه المعين خلال عشرين (20) دقيقة على الأكثر بعد إنجاز عملية المزج، وكل مزيج مضى عليه أكثر من هذه المدة يرفض استعماله وعلى الملتزم نقله خارج موقع العمل على حسابه ومسؤوليته، كما يمكن استعمال الباطون الجاهز. ويمكن اضافة مواد Plasticize او مواد Accelerator او Retarder حسب بعد مسافة الصب عن الخلاطة

بند 5-3 صب الباطون ورصه

- قبل صب الباطون في موقعه المعين يجب التحقق من وضع حديد التسليح وتثبيته والحصول على إذن خطي من المهندس بمباشرة أعمال الصب، كما يجب التثبت من متانة القوالب الخشبية والدعائم.

- يجب عدم ترك الباطون الذي تم صبه لمدة طويلة قبل صب الطبقة التالية للتمكن من الحصول على تماسك مناسب، ويمكن أخذ أقصى مدة مسموح بها حوالي نصف ساعة.

- عند صب الباطون في جدران أو جسورة عميقة توضع أولاً طبقة يتراوح سمكها ما بين 2 و3 سنتمترات من مؤونة غنية بالاسمنت (بمعدل لا يقل عن 750 كلغ اسمنت/متر مكعب رمل) لتجنب تراكم البحص المكسر في أسفل الطبقة، وللحصول على تماسك أفضل بين الطبقة الأولى والتي تليها.

- تستعمل رجاجات ميكانيكية  ذات معدل تردد لا يقل عن (10000 cycles persecond) في أعمال الباطون المسلح حتى يكون هناك غلاف خرساني حول حديد التسليح دون وجود جيوب في الباطون، ويراعى عند استعمال الرجاجات الأمور التالية:

أ- يجب مباشرة استخدام الرجاج بمجرد صب الباطون في القوالب.

ب- يستعمل الرجاج داخل القوالب الخشبية وليس خارجها.

ج- يجب توفير العدد الكافي من الرجاجات لبقاء عملية الرص في حال تعطل أحدها.

د- لا يجوز أن تستمر عملية الرج مدة طويلة في موقع واحد لئلا تظهر على سطح الباطون "روبة" اسمنتية سميكة بل يكتفي بالمدة اللازمة فقط لتغليف حديد التسليح بالباطون وملء الفراغات.

هـ- يستخدم الرجراج الرفيع (Pencil vibrator) في الأماكن الضيقة ضمن القالب التي يصعب الوصول إليها في الرجراج العادي.

و- تؤمن وجوه مسطحة في مواقع الاتصال الضروري عند نهاية العمل اليومي، وتؤلف هذه الوجوه زاوية قائمة مع اتجاه القوى العاملة في المنشآت وترتكز في مواقع القطع الأدنى.

ز- عند إجراء اتصال بطبقة باطون جرى صبها حديثاً  يدهن سطحها بروبة اسمنتية بمعدل 750 كلغم اسمنت/متر مكعب من الرمل لتأمين تماسكها بطبقة الباطون الجديدة.

أما في حال إجراء اتصال بطبقة باطون مضى على صبها مدة من الزمن فإن الطبقة القديمة "تنقر" حتى عمق سنتمترين وتنظف بالماء جيداً ثم يدهن سطحها بنفس نوع "الروبة" الاسمنتية السابق بيانها قبل صب طبقة الباطون الجديدة عليها.

ح- ترطب أعمال الباطون بعد إنجاز عملية الصب وذلك إما برشها  بالماء بحيث يبقى السطح مبللاً بالماء لمدة سبعة أيام أو باستعمال مادة كيميائية ترش على سطح الباطون لتمنع تبخر الماء منه.

مادة 5-3-1- القوالب والدعائم

أ- القوالب:

- على الملتزم تجهيز وتقديم قوالب ملساء تؤمن الحصول على الشكل المفروض للباطون مع وجوه وأطراف منتظمة ومستقيمة.

- كما يجب تصميم القوالب بحيث تتمكن، دون التواء من مقاومة جميع القوى التي تتعرض لها منذ صب الباطون إلى أن يحين موعد فكها، وتشمل هذه القوى نقل القوالب والسقالات والباطون ومعدات النقل والعمال وتأثيرات الصدم والأحمال والرياح.

- في حال إنشاء جسور تزيد فتحتها عن عشرة (10) أمتار يجب على الملتزم أن يتقدم إلى المهندس برسومات للدعائم والقوالب لاعتمادها قبل إقامتها.

- يجب أن يكون الخشب جديداً جافاً ونظيفاً وأسطحه ملساء بحيث لا يحدث فراغ بين أقسامه تمر منها مؤونة الاسمنت أثناء صب الباطون.

- يجب تنظيف القوالب التي يعاد استعمالها بعد فكها تنظيفاً تاماً من الأوساخ أو نشرة الخشب أو شريط التربيط، ثم دهانها بالزيت إذا لزم الأمر قبل إعادة استعمالها.

- لا  يفك القالب إلا بعد الحصول على متانة كافية للباطون على أن لا تقل هذه المدة عن خمسة عشر (15) يوماً للباطون المسلح في السقف والجسورة، وعن ثلاثة أيام للأعمدة.

ب- الدعائم

تثبت القوالب بواسطة دعائم عمودية مناسبة مرتكزة على الأرض أو الأقسام المنجزة من البناء وتكون لها قواعد صلبة ذات عرض كاف يكفل توزيع الأثقال بشكل متساو في حدود الحمل المسموح به على سطح الارتكاز.

تربط الدعائم ببعضها بربطات أفقية تمنع انحنائها أو اهتزازها أثناء صب الباطون.

بند 5-4 شروط قبول الأشغال لجهة قدرة التحمل للباطون

تعتبر أشغال الباطون مقبولة إذا جاءت نتائج فحوصات ضغط العينات (Crushing Tests) مساوية أو تفوق القيمة الدنيا الملحوظة لنوع الباطون المبينة في الجدول الرقم 6.1.1 (باللغة الإنكليزية). ويسمح بالتفاوت إلى حدود 80% من القدرة المطلوبة في الجدول المذكور على أن يتم تطبيق حسومات عليها وذلك على النحو التالي:

- نسبة نقص أي من النتائج إلى القدرة المطلوبة × سعر المتر  المكعب من نوع الباطون المطلوب.

بند5-5 طريقة الكيل والمحاسبة

أ- تحسب الكميات بالامتار المكعبة المنفذة فعلاً وفقاً للتصاميم ولتعليمات المهندس، ويحاسب الملتزم على أساس السعر الإفرادي لكل منها، ويشمل السعر بنوع خاص تقديم المواد بما فيه الاسمنت والبحص والرمل والماء ما عدا الحديد والباطون المسلح، كما يشمل تقديم اليد العاملة والآليات وكافة موجبات التنفيذ من نقل ومزج ورج ورص الباطون، وإعداد حديد التسليح وربطه، وقطعه، وإنشاء القوالب والدعائم وفكها، وترطيب الباطون، وعينات الفحص والمراقبة، وتمليس الوجوه الظاهرة، وكذلك جميع ما يلزم لتنفيذ العمل طبقاً للمواصفات الواردة في هذا الدفتر.

ب- يدفع ثمن حديد التسليح حسب الوزن بالكلغ والمحسوب بالنسبة للأطوال والمقاسات المبينة في الخرائط، بما فيه نقله إلى مواقع العمل، وطبقاً للسعر الإفرادي الوارد في عرض الملتزم.

CONCRETE WORKS (Additional Specifications)

The additional specifications are complementary for the Arabic specifications related to concrete works shown in this volume and shall be read in conjunction with them.

MATERIALS

1. FINE AGGREGATES

1.1 Fine concrete aggregates shall conform to AASHTO M6 and shall consist of natural  sand or crushed rock having hard and durable particles or, if approved by the Engineer, other inert materials having similar characteristics, 100% passing 9.5 mm sieve and 2% to 10% passing 0.15 mm sieve. It shall not contain harmful materials such as iron pyrites, coal, mica, shale or similar laminated materials such as flat and elongated particles or any materials which my attack the reinforcement in such a form or in sufficient quantity as to adversely affect the strength, durability and texture of the concrete.

1.2 The Contractor shall, when directed by the Engineer , wash the fine aggregates to remove deleterious substances or for consistency of concrete colour. Such washing shall be carried out using fresh water. The water shall be replaced regularly as deemed necessary to maintain its chloride and/or sulfate content low.

1.3 The fine aggregate for concrete shall be in accordance with the requirements of ASTM C33. the fine aggregate shall be well graded from fine to coarse and shall meet the grading requirements shown in table 1.3.1.

Table 1.3.1: 	REQUIREMENTS FOR GRADATION OF FINE AGGREGATE

| Sieve designation (square openings) | Percentage by weight Passing sieve |
| --- | --- |
| 3/8 No.4 No.8 No.16 No.30 No.50 No.100 No.200 | 100 95-100 80-100 50-85 25-60 10-30 2-10 0-8 |

The fineness modulus of fine aggregate shall not be less than 2.4 nor more than 3.

The sand equivalent of any used sand (crushed or natural SAND) shall not be less than 75%.

If the fineness modulus varies by more than 0.2 from the value assumed in the concrete mix design, the use of such fine aggregate shall be discontinued until suitable adjustment can be made in the mix proportions to compensate for the difference in gradation.

1.4. Sodium or magnesium sulfate soundness ASSHTO T104: max 6%, 9% loss respectively.

2. COARSE AGGREGATES

2.1 Coarse concrete aggregates shall conform to AASHTO M80 and shall consist of gravel, crushed gravel, or crushed stone free from coating of clay or other deleterious substances. It shall not contain harmful or any other materials which may attack the reinforcement in such a form or in sufficient quantity as to adversely affect the strength and durability of the concrete. If necessary, coarse aggregate shall be washed to remove deleterious substances, or for consistency of concrete colour.

2.2- Sodium or magnesium sulfate soundness AASHTO T104: 5 cycles: max 6%, 9% loss respectively.

2.3- Abrasion, in accordance with AASHTO T96 Max 30% loss.

2.4- Content of clay lumps and friable particles AASHTO T112-81: max 1% by weight..

2.5- Soft fragments and shale AASHTO M80: max 5% by weight.

2.6- Flakiness index, BS812:30% max. Elongation index, BS 812:30% max.

2.7- Coal and Lignite, AASHTO T113-82:0.5% max.

2.8- The grading of coarse aggregate shall comply with AASHTO M43.

2.9- The coarse concrete aggregate, when tested according to AASHTO T27, shall meet the following gradation requirements and shall be graded within the limits stated in Table 2.9.1.

Table 2.9.1: LIMITES OF GRADATION FOR COARSE AGGREGATES

| 2 | 50 | 90-95 | 95-100 | 100 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1/2 | 37.50 | - | - | 95-100 | 100 | - | - |
| 1 | 25.0 | 30-65 | 35-70 | - | 95-100 | 100 | - |
| 3/4 | 19.0 | - | - | 35-70 | - | 95-100 | 100 |
| 1/2 | 12.5 | 10-30 | 10-30 | - | 25-60 | - | 90-100 |
| 3/8 | 9.5 | - | - | 10-30 | - | 20-55 | 40-70 |
| No.4 | 4.75 | 0-5 | 0-5 | 0-10 | 0-15 | 0-15 | 0-20 |
| No.8 | 2.36 | - | - | - | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
| No.200 | 0.075 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |

2.10 The type of grading for coarse concrete aggregates shall depend on the maximum size of aggregate, which shall not be larger than one-fifth (1/5)of the norrowest dimension between sides of forms, nor larger than two-thirds (2/3) of the minimum clear spacing between reinforcing bars, which ever is least.

2.11 Before batching, all types of coarse aggregate shall be separated into fractions having uniform grading as determined by the Engineer.

2.12 However, the number of fractions and their gradings shall be fixed on the basis of the maximum size of the aggregates in the cement concrete as  proposed below:

- For fractions up to 1-1/4:			between 3/8 and 3/4

(3.15) mm					(9.5 - 19.0mm)

- For fractions up 1-1/2 to 3			between 3/4 and 1-1/4

(37.5-75 mm)				(19.0 - 31.5mm)

3. COMBINED AGGREGATES

3.1- Combined aggregate is composed of a mixture of coarse aggregates and fine aggregates. They shall be used only in proportions with the prior approval of the Engineer.

3.2- In no case shall materials passing the No. 200 (0.075 mm) sieve exceed 3% by weight of the combined aggregate.

3.3- The combined concrete aggregate gradation used in the work shall be as specified, except that when approved or directed by the Engineer. Grading 7 of Table 3.3.1shall be used for curbs, handrails, parapets, ports and other similar sections or members with reinforcement spacing too close to permit proper placement and consolidation of the concrete.

3.4- Changes from one gradation to another shall not be made during the progress of work, unless approved by the Engineer.

3.5- For the proportion of each fractin of coarse aggregate and for the proportion of fine and coarse aggregate, the combined gradings in table 3.3.1 shall be utilized as a guideline for the mix proportion design as to guarantee the maximum densities of the concrete.Before batching, however, the Engineer or his representative shall check only the compliance of the grading of the fine and coarse aggregate with the requirements of the Specifications, since the grading of each fraction ultimately remains the sole responsibility of the Contractor.

Table 3.3.1: LIMITES OF GRADATION FOR COMBINED AGGREGATES

| AASHTO | mm | Percent Passing by Weight for |
| --- | --- | --- |
| Sieve Size |  | Grading 1 | Grading 2 | Grading 3 | Grading 4 | Grading 5 | Grading 6 | Grading 7 |
| 3 | 75 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 21/2 | 63 | 88-95 | 100 | - | - | - | - | - |
| 2 | 50 | 78-90 | 88-95 | 100 | 100 | - | - | - |
| 1 1/2 | 37.50 | 66-81 | -74-86 | 80-92 | 93-98 | 100 | - | - |
| 1 | 25.0 | 51-70 | 56-75 | 63-80 | 70-88 | 87-96 | -100 | - |
| 3/4 | 19.0 | 43-62 | 47-67 | 52-72 | 60-79 | 73-86 | 80-96 | 100 |
| 1/2 | 12.5 | 32-53 | 36-58 | 41-60 | 47-66 | 57-74 | 61-80 | 73-86 |
| 3/8 | 9.5 | 27-48 | 30-53 | 36-54 | 40-60 | 48-68 | 52-72 | 61-79 |
| No.4 | 4.75 | 19-38 | 22-42 | 23-43 | 28-49 | 34-55 | 38-56 | 43-64 |
| No.8 | 2.36 | 9-27 | 10-29 | 12-30 | 16-36 | 24-40 | 25-41 | 26-46 |
| No.16 | 1.18 | 4-19 | 5-21 | 6-22 | 7-25 | 9-28 | 11-29 | 13-33 |
| No.30 | 0.600 | 3-15 | 4-17 | 4-19 | 5-21 | 7-23 | 8-24 | 10*-28 |
| No.50 | 0.300 | 2-11 | 2-13 | 2-14 | 2-15 | 4-17 | 5-19 | 5-21 |
| No.100 | 0.150 | 1-7 | 1-8 | 1-8 | 1-9 | 2-10 | 2-11 | 2-12 |
| No.200 | 0.075 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |

4. ADMIXITURES

4.1 The use  of any material added to the concrete mix shall be approved by the Engineer. The contractor shall submit certificates indicating that the material to be furnished meets all of the requimrents indicated below.

4.2 - In addition, the Engineer may require the Conctractor to submit complete test data from an approved laboratory showing that the material to be furnished meets all of the requirements of thecited specifications. Subsequent tests shall be made of samples taken by the Engineer from the supply of the material being furnished or proposed for use on the work to determine whether the admixture in uniform in quality with that approved.

4.3- Pozzolanic admixtures shall be fly ash or raw or calcined natural pozzolans meeting the requirements of ASTM C 618 with the exception of loss of ignition, where the maximum should be less than 6%.

4.4- Air-entraining admixtures shall meet the requirements of ASTM C 260  and shall be added to the mixer in the amount necessary to produce the specified air content. The air - entrainment agent and the water reducer admixture shall be compatible.

4.5 Water-reducing, set controlling admixrtures shall meet the requirements of ASTM C 494, Type A, water reducing or Type D, water-reducing and retarding, Water-reducing admixtures shall be added at the mixer spearately from air-entraining admixtures in accordance with the manufacturer’s printed instructions.

5. PLASTICISER

5.1 Concrete for use in certain constructions shall contain an approved superplasticising agent, when so directed by the Engineer. The superplasticiser shall be stored and used strictly in accordance with the manufacturer’s instructions and must be fully compatible with all proposed concrete mix constituents. The optimum dosage of the additive shall be determined by site and laboratory trails to the Engineer’s approval. The Contractor shall sumbit to the Engineer full details of his proposed mix design which must ensure that the minimum strength requirements as specified for the particular use of the concrete are achieved. Only when the Engineer has approved the proposedmix design may such a mix be used in full compliance with the Specifications.

5.2- The Contractor’s mixing and transporting plant shall be so designed that accurate metering of the superplasticising agent is possible and so that the additive may be introduced immediateily before placing.

6. CONCRETE STRENGTH REQUIREMENTS

6.1 Design Mixes

Mixes for the classes of concrete  shown in Table 6.1.1 shall be designated by the Contractor according to ACI recommendations,  regulations and methods and to be sumbitted for approval when specified for use in any part of the works. The quantity of water used shall not exceed that required to produce a concrete with sufficient workability to be placed and vibrated in the particular locations required. Unless otherweise approved by the Engineer, the mix designs shall be on the basis of continuously graded aggregates and all mix designs shall be submitted to the Engineer for approval.

Table 6.1.1: CONCRETE CLASS AND MINIMUM REQUIRED STRENGTH

| Class of Concrete | Cylinder Works strength@ 28 days Kg/cm2 | Equivalent Works Cube Strength@ 28 days Kg/cm2 | Maximum size of Aggregate mm | Minimum Cement Content Kg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110/25 | 110 | 140 | 25 | 220 |
| 140/25 | 140 | 180 | 25 | 250 |
| 170/60 | 170 | 210 | 60 | 275 |
| 210/50 | 210 | 260 | 50 | 30 |
| 210/25 | 210 | 260 | 25 | 325 |
| 210/20 | 210 | 260 | 20 | 325 |
| 250/20 | 250 | 310 | 20 | 350 |
| 250/30 | 250 | 310 | 30 | 350 |
| 310/20 | 310 | 385 | 20 | 375 |
| 360/20 | 360 | 450 | 20 | 425 |

6.2 Design Compressive Strength

The required compressive design strength of the group of six test cylinders at 28 days shall be at least (f + 1.65 s) N/mm2, where s=standard deviation calculated of the group and F = specified compressive strength. For the design mix however a minimum value of 4 N/mm2 for s is to be adopted. The test results should further be of such consistency that the actual of the group is less than 7.5 N/mm2 or according to table 6.1.2..

Table 6.1.2: DESIGN STRENGTH AND PRELIMINARY TEST

| Class of Concrete | Cylinder Strength (kg/cm2) | Equivalent Cube Strength (kg/cm2) |
| --- | --- | --- |
| 110/25 140/25 170/60 210/50 210/25 210/20 250/20 250/30 310/20 360/20 | 170 210 240 290 290 290 325 325 395 440 | 210 260 300 360 360 360 400 400 490 550 |

6.3- Samples Curing

6.3.1 The cylinders (or cubes) shall be cured in the same manner and environment as the members they represent. The cylinder (or cube) strength shall be accepted as complying with the specified requirement for work cylinder (or cube) strength as shown in table 6.1.1.

6.3.2- Control tests

- Air content tests should be made often enough at the point of delivery to ensure proper air content, particularly if temperature and aggregate grading change.

- The number of strength tests made will depend on the job specifications and the occurrence of variations.

Strength tests on each class of concrete placed each day shall be taken not less than once a day, nor less than once for each 100 m3 of concrete, nor less than once for each 5000 sq. ft of surface area for slabs or walls (ACI 318). The average strength of three cylinders is required for each test. Additional specimens may be required where high strength concrete is involved or where  structural requirements are critical. The specimens shall be laboratory cured. Specification may require that additional specimens be made and field cured, as nearly as practical, in the same manner as the concrete in the structure.

- Additional groups of test cylinders may be required at the start of the concrete works and when the aggregate sourse of characteristics, or the mix design is changed.

- The six test cylinders mentioned above shall be used for the 28-days test, and additional test cylinders may be prepared for the 7-days test. When a satisfactory relationship between the 7-days and the 28-days strength has been established and approved, the 7-days results may be used as an indication of the 28-days strength.

- The Compressive strength of the field-made test specimen, tested at the end of 28 days, can be considered satisfactory if the averages of all sets of three consecutive strength tests equal or exceed the specified 28 days strength (Refer to the plans).

- The 7-days strength results shall  not be less than 70% of the required 28 days strength, but these test results will not replace the results of the 28 days test.

- If these strength criteria are not met, and if the structural adequacy remains in doubt, the Engineer may order tests on cores drilled from the area in question, in accordance with ASTM 42, or he may order load tests or take other action appropriate to the circumstances.

- If cores are drilled and tested for compressive strength, the concrete will be considered structurally adequate, if the average of 3 cores is at least 85% and no single core has a strength of less than 75% of the strength specified under (b) hereof.

الفصل السادس

أشغال البناء بالحجارة

بند 6-1 الصفات العامة للحجارة

يجب أن تكون الحجارة من أفضل طبقات المقالع المستثمرة بموجب تراخيص قانونية وأن تكون صلبة خالية من التشقق والأتربة ويكون لكل نوع منها المواصفات الخاصة التالية:

أ- الحجر العادي

يجب أن يكون الدبش الذي يستعمل للمباني والجدران الساندة Perrés ذا سماكة لا تقل عن عشر سنتمترات، وأن يكون "مصفطه" عشرين سنتمتراً باتجاه داخل الجدار، وثلاثين سنتمتراً باتجاه واجهتيه.

أما الدبش العادي الذي يستعمل للواجهات المرئية فيجب اختياره وتقصيبه بشكل لا يبقى منه أي نتوء أو غور يزيدان عن ثلاث سنتمترات بالنسبة إلى سطح واجهة المنشأ.

ب- الحجر المبوز

يقصب الدبش المبوز "بالشاقوف" وتجعل خطوط زواياه مستقيمة، ويجب أن تكون جهة الوضع على أقل تقدير مسطحة على طول خمسة عشر سنتمتراً، وجهات الإلتحام مسطحة على طول عشر سنتمترات، وأن تكون مستقيمة الزوايا في جهات الوضع والإلتحامات بالنسبة إلى الواجهة العامة وعلى الطول المتقدم بيانه، كما يجب أن لا يقل "مصفط" الدبش عن ثلاثين سنتمتراً.

ج- الحجر المزمول

تقوم جهات وضع والتحام الدبش المزمول كالدبش المبوز. ويجب أن لا يقل طول "مصفطه" عن ثلاثين سنتمتراً، وأن يكون أقل طول للوجه معادلاً "لعلوه مرة ونصفاً" شرط أن لا ينقص هذا الطول عن خمسة وعشرين سنتمتراً.

كما يجب أن تكون خطوط الزوايا حادة ومستقيمة إستقامة تامة، وأن تكون الوجوه المرئية مسطحة بانتظام دون أن يظهر فيها غور أو تحدب يزيدان عن سنتمتر واحد.

بند 6-2 البناء بالحجارة بالمؤونة على اختلاف أنواعها

يوضع الدبش متلاصقاً" مع مقدار كاف من مؤونة الإسمنت ويضم بعضه إلى بعض ضماً "شديداً" بشكل تفيض معه المؤونة إلى الوجه في جميع مواضع الإتصال، ثم يرص بالمطرقة فإذا انكسر منه شيء ينزع وينظف ثم يستعمل مع مؤونة جديدة ويلقى في مواضع الإتصال والمواضع الخالية المملوءة بمقدارٍ كاف من المؤونة بحيث تصبح كل دبشة أو كسرة مكسوة بالمؤونة، على أن لا توضع كسرات الحجارة في مواضع الإتصال المرئية، ويجب أن لا يتجاوز سماكة هذه المواضع ثلاث سنتمترات.

مادة 6-2-1- البناء بالوجه المبوز

تستعمل الحجارة في الواجهات التي لها مواضع إتصال منتظمة في شكل مداميك أفقية مخططة حسب الخطوط السطحية من الحجارة "المبوزة" ويجب أن لا يزيد فرق العلو بين مدماكين متتابعين عن خمس (5/1) علو المدماك، وتكون مواضع الإتصال العمودية للمدماكين متفارقة بمسافة عشر سنتم على الأقل.

يوضع الدبش المبوز على مقدارٍ كاف من المؤونة ويكون متصلاً إتصالاً حسناً بحجارة عادية أو بحجارة إرتباط بمعدل حجر إرتباط واحد لكل متر مربع من الواجهة يكون طوله خمسين سنتمتراً على الأقل وذلك لتأمين زيادة إتصال الواجهة ببقية البناء وذلك دون زيادة في الثمن.

لا يجوز أن يزيد عرض الخطوط السطحية ومواضع الإتصال على سنتمترين.

مادة 6-2-2- البناء بالدبش المزمول

توضع قطعة الدبش المزمول بشكل مداميك أفقية، ويعتنى بتقويم مستواها، وتكون متناسبة مع الخطوط السطحية للحجارة المقصبة.

يجب أن لا يزيد فرق علو المدماكين المتتابعين على سنتمترين وأن لا يتجاوز فرق العلو بين مدماكين مبنيين في واجهة واحدة أربع سنتمترات.

توضع قطع الدبش على مقدار كاف من المؤونة وتكون بواسطة حجارة عادية أو حجارة إرتباط بمعدل واحدة كل متر مربع من الواجهة على أن يقل طولها عن ستين (60) سنتمتراً ولا تدفع بدلاً عنها أية زيادة في الأسعار.

تكون مواضيع الإتصال العمودية لمدماكين متتابعين متفاوتة بمسافة لا تقل عن خمسة عشر مليمتراً".

مادة 6-2-3- طريقة الكيل والمحاسبة

تحسب الكميات لأي نوع من أنواع البناء الآنفة الذكر بالأمتار المكعبة فعلاً وفقاً لتصاميم وتعليمات المهندس بما فيه من مؤونة المؤلفة من ثلاثماية /300/ كيلو غرام للمتر المكعب الواحد من الرمل، ويحاسب الملتزم على أساس السعر الإفرادي الوارد في عرضه لكل منها، ويشمل هذا السعر وتوريد جميع المواد اللازمة للعمل واليد العاملة وجميع ما يلزم لتنفيذ العمل "وفقاً" للمواصفات الواردة في هذا الدفتر.

بند 6-3 بناء الحجارة بلا مؤونة

أ- ترصف الحجارة متلاصقة من جهة أكبر وجه لها وتحكم بالمطرقة ويضم بعضها إلى بعض ضماً "شديداً" بإدخال كسرات حجرية في المواضع الفارغة وفي مواضع الإتصال حتى تتكون منها كتلة ممتلئة كل الإمتلاء، إلا أنه لا يجوز إدخال كسرات صخرية في مواضع الإتصال من الواجهات المرئية كما انه لا يجوز أن تكون سماكة هذه المواقع أكثر من ثلاث سنتمترات.

ب- تحفظ للواجهة الحجارة التي تكون أكبر حجماً واكثر إنتظاماً بالأمتار المكعبة المنفذة فعلاً وفقاً للتصاميم ولتعليمات المهندس، ويحاسب الملتزم على أساس السعر الإفرادي الوارد لهذا العمل، ويشمل السعر وتقديم المواد واليد العاملة وجميع ما يلزم لتنفيذ هذا العمل وفقاً للمواصفات الواردة في هذا الدفتر.

بند 6-4 شروط عامة لإنشاء جدران الدعم

بالإضافة إلى ما ذكر من مواصفات لأنواع الحجارة المستعملة في الإنشاء وكيفية إنشائها، تطبق الشروط العامة التالية عند إنشاء جدران الدعم.

أ- تنشأ جدران الدعم على جانب أو جانبي الطرق في المواقع المبينة على الخرائط أو المواقع التي يعينها المهندس، وفي حال خلو الخرائط في مقاسات مفصلة لهذه الجدران تكون هذه المقاسات كما يلي:

- جدران الدعم بالبناء الناشف:

تكون السماكة عند رأس الجدار ستين (60) سنتمتراً، والعلو الأقصى للجدار ثلاثة أمتار.

- جدران الدعم بالمؤونة

تكون السماكة عند رأس الجدار بمعدل عشر (10) سنتمترات لكل متر إرتفاع مع حد أدنى قدره خمسون (50) سنتمتراً، وحداً أقصى للإرتفاع ستة أمتار، وكل جدار يفوق هذا الإرتفاع ينظم له درس خاص.

- جدران الدعم حيث الجزء الأعلى منه بالبناء الناشف

تكون السماكة عند رأس الجدار (60) سنتمتراً على أن لا يتجاوز علو البناء بالناشف ثلاثة (3) أمتار.

ب- يعطى لجدران الدعم تسطيح خارجي قدره 30% أما جدران الإكساء فينظم بها تصميم خاص.

ج- عند إنشاء الجدران الساندة تلقى قطع الدبش عمودياً بالنسبة إلى وجه المنحدر بحيث يصبح اكبر قياس منها متجهاً نحو السماكة، وينتقى للمداميك الأخيرة أفضل الحجارة، تهيأ وتوضع بحيث يكون لها وجه على مستوى المنحدرات ووجه آخر على مستوى المدماك الأخير دون زيادة في السعر.

د- ترصف حجارة الواجهة المرئية بحيث يصبح المدماك مطابقاً تماماً للمنسوب المعين مع الإحتفاظ بتسطيح خارجي مستمر.

هـ- يمنع منعاً باتاً بناء مدماك يفوق علوه علو المدماك السابق بناؤه في الجدار.

و- ترصف قساطل من الباطون أو من ال P.V.C قطر عشر (10) سنتم عبر سماكة الجدار لتصريف المياه من خلفه، وبمعدل قسطل واحد لكل مترين مربعين أو وفقاً للتصاميم.

ز- لا يحق للملتزم المباشرة بأعمال التأسيس والبناء إلا بعد الحصول على إذن خطي من المهندس بعد تنفيذ حفريات الأساسات حتى العمق المطلوب، كما لا يحق له الردم خلف الجدار إلا بعد الحصول على إذن خطي آخر من المهندس بعد قيامه بالكشف على البناء. وعلى الملتزم الاحتفاظ بهذين الإذنين وتقديمها إلى لجنة الإستلام المؤقت للأشغال. ويكون الردم على طبقات متساوية سماكة خمسة عشر سنتمتراص وترص كل طبقة بمطبات ميكانيكية بعد رشّها بكمية الماء المعينة حتى تبلغ كثافتها نسبة 95% من الكثافة القصوى.

الفصل السابع

تقديم وتركيب برابخ من قساطل باطون مسلح

بند 7-1 وصف العمل

تتكون هذه الأشغال من إنشاء برابخ قساطل الباطون المسلح وفقاً للجدول التالي، على أن يكون حديد الربط الطولي مؤلفاً من قضبان قطر 6 ملم كل 15 سنتمتراً، وبالحجم المحدد بالكشف التقديري، وذلك على طبقة ثابتة من الأرض بما فيه الحفر والردم فوق القساطل.

| قطر القسطل الداخلي (سنتمتر) | سماكة القسطل (ميليمتر) | مساحة مقطع حديد التسليح الدائري بالسنتمتر المربع كل متر طول | المتانة بالليبرة كل قدم طول عند إجراء تجربة الضغط على ثلاث نقاط ارتكاز |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | الثقل الذي ينتج عنه تشقق مقداره 0.01 إنش | الثقل الأقصى |
| 30 | 50 | صف واحد 1.50 | 2250 | 3500 |
| 38 | 55 | صف واحد 1.95 | 2625 | 4085 |
| 45 | 65 | صف واحد 2.60 | 3000 | 4500 |
| 60 | 75 | صف واحد 3.65 | 3000 | 5000 |
| 75 | 90 | صف واحد 4.75 | 3375 | 5750 |
| 90 | 102 | صفان كل منهما 3.90 | 4050 | 6600 |
| 105 | 115 | صفان كل منهما 4.50 | 4725 | 7350 |
| 120 | 125 | صفان كل منهما 5.40 | 5400 | 8000 |

ملاحظة: يمكن إعتماد قساطل الباطون المرجرجة غير المسلحة المطابقة للمواصفات الدولية وبالتحديد المواصفات الألمانية Dim 4032.

بند 7-2 طريقة التنفيذ

تنزل القساطل إلى الحفائر وتوضع بأعظم عناية ودون أي انحراف في أية جهة من جهاتها ووفقاً للمناسب والإنحدارات المعينة في الخرائط.

توضع القساطل على طبقة مرصوصة من الرمل بسماكة خمسة عشر (15) سنتمتراً وبحيث يكون مدخلها الواسع نحو الإنحدار الأعلى.

يجب أن توسع الحفرة تحت مواضع الإتصال وحولها بحيث يصبح القسطل في جميع أقسامه على طبقة ثابتة من الرمل.

تنشأ مواضع الإتصال بعد رشها بالماء بواسطة مؤونة من جزء واحد من الإسمنت وجزءين من الرمل وبشكل يمنع بروز المؤونة داخل القسطل مما يستوجب تنظيف داخل القسطل في حال بروز المؤونة فيه، ثم يغلف موضع الإتصال بطامله من الخارج بمؤونة مماثلة إذا تبين للمهندس وجود أي انحطاط في مستوى أحد القساطل أو أي انحراف في اتجاهها المستقيم فعلى الملتزم فكّه وإعادة تركيبه وفقاً لهذه المواصفات على حسابه ومسؤوليته.

لا يجوز أن تملأ الخنادق إلا بأمر المهندس بعد التحقق من إنشائها، ويكون ملؤها بوضع طبقات متتابعة مرصوصة من التراب الخالي من الحجارة والمواد الغربية الأخرى، على أن تكون طبقة الردم التي تعلو القسطل مباشرة من الرمل وبسماكة لا تقل عن قطر القسطل الخارجي.

بند 7-3 طريقة الكيل والمحاسبة

يجري كيل الأشغال بالمتر الطولي للقساطل المنفذة وفقاً للخرائط ولتعليميات المهندس، ويحاسب الملتزم على أساس السعر الإفرادي الوارد لها في عرضه، ويشمل هذا السعر ثمن المواد ونقلها وتركيبها والحفر والردم والرص وطبقة الرمل المرصوصة السفلى واليد العاملة وكل ما يلزم لتنفيذ العمل وفقاً للمواصفات الواردة في هذا الدفتر.